Zał. Nr 1 do OPZ

Opis wymagań do materiałów

Ad. 1    Akrylowa, dyspersyjna farba nawierzchniowa do wnętrz, przeznaczona do wykonywania powłok malarskich o przyjemnej matowej optyce, np. KABE Perfekta  lub równoważna.  Do pierwotnego i renowacyjnego malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach „suchych” (jak np.: salon, sypialnia, przedpokój oraz pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne). Może być używana zarówno do malowania podłoży o jednolitej, bądź zmiennej strukturze i barwie. Stosowana jest do malowania wszelkich typowych podłoży mineralnych (jak np.: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe), jak i pokrytych dobrze związaną powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych.

- Zawartość lotnych związków organicznych LZO: kat A/a. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO;

- Gęstość: ok. 1,50 g/cm³;

- Kolory: biała oraz kolory według wzornika  NCS

- Stopień połysku: matowy;

- Rozcieńczalnik: woda;

- Odporność na szorowanie na mokro: farba klasy II (wg normy PN-EN 13300) i  rodzaj I  (wg normy PN-C-81914: 2002).

- Pigmenty: biel tytanowa i barwne pigmenty

Ad. 2	Akrylowa farba do fasad z dodatkiem silikonu np. Dekoral lub równoważna. Przeznaczona  do ochronnego i dekoracyjnego malowania elewacji budynków oraz ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Farbę można stosować nawierzchniowo na: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, szpachlówki, beton, gazobeton, cegłę, kamienie, tynki akrylowe i mineralne oraz tapety papierowe i z włókna szklanego.

- hydrofobowa z dodatkiem silikonu – zapobiega wnikaniu wody

- odporna na działanie czynników atmosferycznych: deszcz, mróz, promieniowanie UV

- bardzo wysoka odporność mechaniczna

- odporna na szorowanie – Klasa 1 wg PN-EN-13300,  Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) wg. normy  PN-C-81914

- wydajna – do 8 m2 /l fasady, do 12m2 /l ściany wewnętrzne

- dwuzadaniowa – na zewnątrz i do wnętrz

- limit zawartości  LZO ( kat. A/c/FW) : 40 g/l

Ad.3	Gotowa do użycia bez gipsowa gładź szpachlowa jest powłoką oddychającą i paro-przepuszczalną. Jest plastyczna i idealnie biała po wyschnięciu, dzięki czemu wystarczy ją pokryć jednorazowo farbą. Gładź w postaci pasty. Gotowa do użycia szpachla wyrównująca do ręcznego wygładzania powierzchni ścian i sufitów oraz spoinowania płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz budynków, do ostatecznego i wykończeniowego wyrównania i wygładzania powierzchni przed malowaniem. Produkt w postaci łatwej w aplikacji plastycznej masy, która po stwardnieniu łatwo poddaje się obróbce mechanicznej przez szlifowanie.

• szybkie i łatwe nakładanie
• gładka, dekoracyjna powierzchnia
• wysoki stopień białości
• gotowa do bezpośredniego stosowania
• łatwa w aplikacji i obróbce mechanicznej
• możliwość spoinowania płyt gipsowo-kartonowych

Ad.4  Grunt głęboko penetrujący, szybkoschnący, np. CT 17 Ceresit lub równoważny.  Służy do gruntowania podłoży (ścian, podłóg, sufitów) wewnątrz i na zewnątrz budynków przed mocowaniem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, mocowaniem wykładzin podłogowych, tapetowaniem, szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem płyt izolacji termicznej. Grunt nie zawiera rozpuszczalnika.

- do wszystkich nasiąkliwych podłoży

- wzmacnia powierzchniowo podłoże

- zmniejsza nasiąkliwość podłoża

- zwiększa przyczepność do podłoża

- aplikacja płytek na podłożach cementowych i cementowo-wapiennych  po 15 min

•     żółta barwa – umożliwia kontrolę etapu prac

•    paroprzepuszczalny

- ułatwia nanoszenie kolejnych warstw np. klejów, szpachlówek, posadzek

Ad.5  Wodorozcieńczalny lakier akrylowy np. KABE Marchron ,   do zabezpieczania oraz renowacji i poprawy wyglądu cienkowarstwowych wypraw tynkarskich oraz strukturalnych powłok malarskich stosowany na zewnątrz i wewnątrz budynków. Możliwość zastosowania lakieru w wersji podbarwionej pod kolor tynku w celu odświeżenia koloru.

•przywraca połysk i przejrzystość tynków mozaikowych
• zabezpiecza przed działaniem warunków atmosferycznych oraz redukuje efekt „pisania” na tynkach w ciemnym kolorze
• chroni powłokę farby strukturalnej przed uszkodzeniem i zabrudzeniem oraz ułatwia utrzymanie w czystości
• do stosowania na zewnątrz i do wnętrz
• łatwy i bezpieczny w stosowaniu
• zawiera absorbery UV

• półmatowy

• zużycie ok. 0,11 l/m2

• gęstość: ok. 1,0 g/cm³

Ad. 6	Akrylowy, uniwersalny uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowych, który charakteryzuje się doskonałą przyczepności do wszelkich podłoży porowatych, jakie stosowane są w budownictwie.

- Trwałe i odporne na blaknięcie kolory.

- Po utwardzeniu daje się malować i nie przebarwia powłok malarskich.

- Perfekcyjna przyczepność do wszelkich podłoży porowatych stosowanych w budownictwie: tynków gipsowych i cementowych, betonu, drewna, płyt gipsowo-kartonowych itp.

- Nie zawiera rozpuszczalników – jest bezwonny i całkowicie bezpieczny dla wszelkiego rodzaju materiałów dekoracyjnych.

Ad. 7	Dyspersyjno-krzemianowa farba nawierzchniowa do wykonywania ochronno-dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynków np. KABE Aquatex  lub równoważna. Wytwarzana  w połączeniu krzemianowego i dyspersyjnego środka wiążącego. Farba mineralna, która niweluje refleksy świetlne wywołujące wrażenie nierównego podłoża. Charakteryzuje się tym, że nie zmienia właściwości retencyjnych podłoża ( ściany w sposób naturalny przyjmują i oddają wilgoć) , dzięki czemu w pomieszczeniach „mokrych” zmniejsza się zawartość wilgoci w powietrzu.

• wyjątkowa paroprzepuszczalność
• głęboko matowy wygląd powłoki
• najwyższa  odporność na szorowanie na mokro

• doskonałe krycie
• nie wymaga gruntowania
• na podłoża mineralne i pokryte farbami
• szczególnie zalecana do pomieszczeń „mokrych” oraz do pierwszego malowania podłoży mineralnych

• farba klasy I (wg normy PN-EN 13300), farba rodzaj I (wg normy PN-C-81914:2002)

• średnie zużycie ok. 0,22 l/m² (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu)

- limit zawartości  LZO ( kat. A/a) : poniżej 30 g/l

Ad.8,9	Gotowa do użycia elastyczna masa szpachlowa z dodatkiem żywicy oraz włókna szklanego. Masa ma szczególne zastosowanie we wszystkich typach prac reperacyjnych  wewnątrz i na zewnątrz. Jej stała elastyczność pozwala dopasować się do tzw. żywych i pracujących pęknięć podłoża. Do stosowania bez taśmy wzmacniającej. Masa po utwardzeniu zachowuje swoją elastyczność.

- zużycie : Ok. 1,3 kg/m2/mm grubości

- czas schnięcia : Zależy od typu podłoża, warunków klimatycznych oraz od grubości nakładanej warstwy : ok. 24h dla warstwy o grubości 1 cm

- lepkość (BV 1000/30 rpm) : 300000 mPas

- elastyczność : stała

- gęstość : 1,3

- pH : 6

- skład : żywica, węglan wapnia, włókno szklan

•     masa ma kolor jasnoszary

Ad. 10	Emalia olejno-ftalowa stosowana  do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków oraz elementów stalowych i żeliwnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, takich jak: okna, drzwi, meble, ogrodzenia, lamperie itp. Stosowana w pomieszczeniach mieszkalnych, przeznaczonych na stały pobyt chorych w budynkach służby zdrowia oraz przeznaczonych na stały pobyt dzieci i młodzieży w budynkach oświaty, a także w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

- emalia odporna na środki dezynfekujące

- spełnia wymagania pomieszczeń użyteczności publicznej i służby zdrowia

- trudno zapalna powłoka - klasa palności D-s1, d0

- odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne

- trwałe i żywe kolory

- doskonałe krycie i wydajność  do 16 m²/l przy jednokrotnym malowaniu

Ad. 11 Rozcieńczalnik o niskiej zawartości siarki. Nie powoduje żółknięcia wyrobu rozcieńczanego. Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, renowacyjnych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających). Może być stosowany do czyszczenia pędzli, narzędzi oraz zabrudzonych elementów po malowaniu. Służy także jako zmywacz do lakierów.

Ad. 12  Gips Budowlany – spoiwo mineralne,  wykonany niemal całkowicie z naturalnej skały gipsowej. Uzyskiwany  w procesie częściowego odwodnienia naturalnego kamienia gipsowego, pochodzącego z odkrywkowej kopalni gipsu.

- bardzo przydatny podczas prac remontowych,

- stosowany do drobnych prac naprawczych na powierzchniach ścian i sufitów wewnątrz

budynków np. wypełnianie ubytków, bruzd, pęknięć oraz zasklepianie otworów po kołkach itp.,

- do prac montażowych np. osadzanie narożników aluminiowych i siateczkowych, przyklejanie listew prowadzących przed wykonywaniem tynków gipsowych, łączenie i stabilizowanie elementów gipsowych,

- do prac instalacyjnych np. osadzanie puszek podtynkowych, wypełnianie bruzd elektrycznych,

- do sporządzania zapraw i prefabrykatów gipsowych,

- gips jest przeznaczony do stosowania na typowych podłożach budowlanych,

- do stosowania wewnątrz budynków,

Ad.13 Wylewka samopoziomująca 2-30 mm do układania ręcznego.  Cementowy, samopoziomujący podkład podłogowy, w formie suchej mieszanki, gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą:

- do szybkiego wykonywania związanych z podłożem, bardzo gładkich i wypoziomowanych podkładów pod panele, płytki ceramiczne, wykładziny dywanowe, korkowe, kamienne, linoleum, itp.,

- do stosowania na podłożach betonowych i jastrychach cementowych wewnątrz budynków, w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej,

- do układania w pomieszczeniach suchych oraz wilgotnych i mokrych (np. łazienki, kuchnie itp.)

- bardzo dobre właściwości samopoziomujące

- nowoczesna formuła ułatwiająca układanie ręczne

- umożliwia szybkie wykonanie prac

- ruch pieszy już po ok. 4 godzinach

- niski skurcz liniowy – zwiększone bezpieczeństwo

- do układania na podkładach z zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym

Ad. 14  Wysokowydajny klej przeznaczony do małych, średnich i dużych płytek. Produkowany na bazie żelu krzemianowego. Gwarantuje pełną przyczepność do podłoży o różnym stopniu chłonności. Do ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zerowy spływ okładziny daje możliwość klejenia „od góry”, bez konieczności jej podparcia na etapie montażu. Dobrze sprawdza się na wymagających podłożach w tym ogrzewanie podłogowe, płyty gipsowo-kartonowe, OSB. Możliwość spoinowania po 12 godzinach.

- grubość warstwy klejenia ( 2-10 mm )

•   do mozaiki, marmuru, kamienia naturalnego

•   na płyty G-K, podłoża gipsowe, cementowe

•   na hydroizolacje, ogrzewanie podłogowe

•   na zewnątrz: schody, balkony, tarasy

Ad. 15 Pianka montażowa wielorazowego użytku z  aplikatorem np. Soudal lub równoważna.

- wielokrotne użycie, komfortowa aplikacja nawet jedną ręką, precyzyjne dozowanie dzięki aplikatorowi .

- doskonała przyczepność do drewna i materiałów drewnopochodnych, PCV, aluminium i innych metali (również pokrytych powłokami lakierniczymi), betonu, muru, cegły, powierzchni szkliwionych itp.

- dostępna również w specjalnej formule do niskich temperatur (-10°C)

- uszczelnienia przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej z drewna, PCV i aluminium wypełnianie i wygłuszanie pustych przestrzeni w konstrukcjach szkieletowych.

- termoizolacja elementów instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej, armatury łazienkowej, wanien, brodzików itp.

- montaż i uszczelnianie parapetów, rolet, progów, stopni schodów itp.

- izolacja termiczna i akustyczna ścianek działowych, podłóg, stropów, dachów itp.

- wypełnianie przepustów rurowych, przejść instalacyjnych w ścianach i stropach itp.

Ad. 25 Wysokiej jakości lateksowa farba, super ekologiczna bez LZO, wolna od formaldehydów, antyalergiczna, przyjazna dla zdrowia ludzi i środowiska np. KABE Prolatex lub równoważna. Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków według LEED/BREEAM. Farba nawierzchniowa do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynków zarówno w pomieszczeniach „suchych” jak i „mokrych”. Może być również stosowana w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, placówkach służby zdrowia oraz w zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością). Przeznaczona do malowania podłoży mineralnych (jak np.: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe), jak i pokrytych powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych oraz pokrytych tapetami z włókna szklanego.

Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie
• Ekologiczna (bez LZO*), kat. A/a,  przyjazna dla ludzi i środowiska
• Odporna na działanie wilgoci
• Łatwa w aplikacji
• Bardzo dobre krycie i duża wydajność
• Bogata paleta kolorów wg. wzornika NCS
• Na podłoża mineralne i pokryte farbami
• farba klasy I (wg normy PN-EN 13300), farba rodzaj I (wg normy PN-C-81914:2002)

Ad. 29 Zaprawa szybkowiążąca do kotwienia , napraw małych ubytków i montażu elementów stalowych i plastikowych w betonie oraz do tamowania lokalnych sączeń wody np. CX5 Ceresit lub równoważna.

- szybkie wiązanie już w 5 minut

- szybkotwardniejąca

- o wysokiej wytrzymałości

- do montażu metalowych i plastikowych elementów

- bezskurczowa

- do wnętrz i na zewnątrz

- nie zawiera chlorków – nie powoduje korozji metalowych elementów

Ad. 30 Dekarski uszczelniacz bitumiczny. Wodoodporny i wodoszczelny uszczelniacz dekarski na bazie elastomerów bitumicznych do napraw typowych pokryć dachowych, rynien i obróbek blacharskich.

- Uszczelnianie szpar i pęknięć w pokryciach i dachowych.

- Uszczelnianie obróbek dekarskich.

- Naprawa rynien i rur spustowych.

- Klejenie na zimno wszelkich typów pap.

- Wodoodporne spoinowanie połączeń budowlanych o niewielkiej ruchomości (do 10%).

- Łatwa aplikacja.

- Doskonała przyczepność do wszelkich podłoży, również do papy, podłoży bitumicznych, betonu, ceramiki dekarskiej i metali.

- Wysoka odporność na spływanie.

- Nie reaguje ze styropianem.

- Może być stosowany na wilgotnych podłożach.

- Odporny na promieniowanie UV i temperatury z zakresu od -35°C do +90°C.

Ad. 31       j.w.

Ad. 32 Klej montażowy, super mocny np.  Tytan Professional FIX2 GT lub równoważny to produkt na bazie najnowszej generacji polimerów hybrydowych o szybkim chwycie początkowym i przyspieszonym czasie utwardzania. Tworzy bardzo wytrzymałe połączenie, które można obciążyć już po około 30 minutach, a pełną wytrzymałość osiąga już po około 3 godzinach. Powstała spoina doskonale tłumi wibracje, jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozcieńczone chemikalia. 

Cechy charakterystyczne:

- Produkt neutralny chemicznie.

- Elastyczna spoina.

- Można obciążać już po 30 minutach.

- Pełna wytrzymałość po około 3 godzinach.

- Można stosować na wilgotnych (nie mokrych) podłożach.

- Bardzo duża siła klejenia - do 400 kg/10 cm2 elastyczna spoina.

- Odporny na wilgoć i promieniowanie UV.

- Doskonała przyczepność do większości materiałów stosowanych w budownictwie (z wyjątkiem PE,PP, teflonu i bitumu).

- Można stosować wewnątrz i na zewnątrz.

- Nie zawiera rozpuszczalników, silikonów i izocyjanianów.

- Nie powoduje korozji metali, nie uszkadza powierzchni delikatnych.

- Odporny na zmienne warunki atmosferyczne.

- Spoina może być malowalna już po utworzeniu naskórka.

Zastosowanie:

- Klejenie szerokiej gamy materiałów wykończeniowych do typowych powierzchni, takich jak: beton, tynk, płyta wiórowa, drewno, cegła, szkło, lustro, styropian,

- Klejenie listew przyściennych, cokołów, progów, paneli, płytek ceramicznych,

- Klejenie elementów dekoracyjnych z drewna, korka, płyty wiórowej, metalu, kamienia, laminatów, styropianu, marmuru,

- Klejenie luster,

- Elastyczne połączenie elementów w konstrukcjach poddawanych wibracjom,

- Klejenie elementów i materiałów takich jak: drewno, szkło, lustro (także lakierowane), styropian, metal, PVC, gips, g-k, stal nierdzewna, stal ocynkowana, kamień sztuczny i naturalny, beton, cegła, korek, ceramika, porcelana, lustro, wełna mineralna i wata szklana - w dowolnej kombinacji,

- Klejenie elementów dekoracyjnych, prace hobbystyczne, drobne naprawy,

- Klejenie mebli (także ogrodowych), elementów giętych, rur odpływowych, armatury sanitarnej, elementów konstrukcji niebudowlanych np. w przyczepach, naczepach kontenerach (w tym chłodniczych), itp., drobne naprawy dachów.

Parametry:

- Kolor: biały

- Konsystencja: gęsta pasta

- Czas wstępnego utwardzania: 30 min

- Czas pracy: 5-10 min

- Odporność temperaturowa ( po utwardzeniu): od -40°C do +90°C

- Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C

- Czyszczenie narzędzi: aceton, benzyna ekstrakcyjna

- Czas pełnego utwardzania: 3 h

- Naprężenie przy zerwaniu (ISO 37): 4 MPa

- Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37): 170 %

- Przyczepność początkowa: 200 kg / m2 (po 5 sekundach)

Ad. 33  Silikon sanitarny do spoinowania i fugowania materiałów ceramicznych, szkła i niektórych metali o kwaśnym utwardzaniu i podwyższonej odporności na działanie wilgoci, grzybów i pleśni.

Zalety:

- doskonała przyczepność do typowych podłoży sanitarnych- szkła, ceramiki i powierzchni szkliwionych oraz betonu i cegły, drewna i niektórych metali

- trwale elastyczny i odporny na wszelkie wpływy atmosferyczne po utwardzeniu

- długotrwale odporny na działanie wilgoci, grzybów i pleśni

Zastosowanie :

- uszczelniania spoin w pomieszczeniach o dużej wilgotności, tj. łazienkach, sanitariatach, pralniach, kuchniach, a także pomieszczeniach chłodniczych

- uszczelnienia i połączenia szklarskie

- fugi między umywalką, zlewozmywakiem, itp. a ścianą

- fugi wokół wanien, brodzików emaliowanych lub ceramicznych

- spoinowanie płytek ceramicznych

- uszczelnienia w systemach wentylacyjnych, chłodniach i budowie kontenerów

Oferowane farby powinny spełniać wymagania normy PN-C 81914 i  PN-EN 13300. Oferowane materiały budowlane muszą być oznaczone znakiem CE ewentualnie znakiem B oraz posiadać atest higieniczny PZH.

Sporządził: Wojciech Kundera