# Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

# Rynny , rury spustowe i obróbki blacharskie

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

##### WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

### Rynny , rury spustowe i obróbki blacharskie

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania robót ogólnobudowlanych w ramach zadania :

Roboty remontowe w budynku – Akademik „FAMA” UJK Kielce ul. Śląska – wymiana uszkodzonych rynien i rur spustowych

1.2	Zakres stosowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie l.l

1.3	Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczą prowadzenia robót remontu dachu i obróbek blacharskich.

Zakres robót :

- Demontaż części rynien

- Demontaż obróbek blacharskich podrynnowych

-Ustawienie rusztowań

- Prace demontażowe i montażowe ze „zwyżki”

- Wykonanie daszków zabezpieczających

- Montaż obróbek blacharskich

- Montaż nowych rynien stalowych ocynkowanych

- Roboty remontowe malarskie w pokojach po zalaniu

- Uszczelnienie obróbek blacharskich kominów, ogniomurów

- Wymiana fragmentów rur spustowych

- Roboty remontowe fragmentów elewacji po wymianie rur spustowych

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni przykrycie awaryjne  w przypadku opadów atmosferycznych.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane  w  niniejszej   Specyfikacji  Technicznej   są zgodne  z

obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WO. "Wymagania ogólne".

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona

roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

Materiały  należy stosować zgodnie z ustawą o materiałach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

2.1.Materiały  :

- Rynny stalowe

- blacha stalowa płaska ocynkowana grubości 0,5mm

- rury stalowe ocynkowane

- drzwiczki rewizyjne

3. Sprzęt

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości rodzajowi i przyjętej metodzie wykonywania  robót .

Sprzęt np. :

- Zwyżka na podwoziu samochodowym

- Rusztowania

- Elektronarzędzia , inny sprzęt .

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST WO.

"Wymagania ogólne".

Sposób transportu powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami producenta Do transportu materiałów należy użyć sprzętu transportowego odpowiedniego do rodzaju materiału np. samochody skrzyniowe , dostawcze .

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO.00.00. "Wymagania

ogólne".

5.2.Warunki szczegółowe

5.2.2. Obróbki blacharskie , rynny i rury spustowe

###### Obróbki można wykonywać w warunkach umożliwiających wykonanie trwałych połączeń rynien, zgodnie ze „sztuką budowlaną”.

Rury spustowe powinny być :

- mocowane do ścian  uchwytami  rozstawionymi  w odstępach  nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach ,

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha .

- posiadać wloty wpustów dachowych  zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust zabezpieczającymi przed zanieczyszczeniem liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych .

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO.

6.1.	Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz muszą posiadać świadectwa jakości  .

6.2.	Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wytycznymi producentów i poleceniami Inspektora nadzoru.

7.	OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne".

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO. "Wymagania ogólne". Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano -

Montażowych.

8 .2 Sprawdzenie jakości wykonanych robót

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:

- jakości wbudowanych materiałów ,

- wykonanie prawidłowości połączeń , uszczelnień , obróbek ,

- sprawdzenie spadków rynien ,

- sprawdzenie mocowania rur i rynien do ścian ,

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych,

- inne , zgodnie z warunkami ogólnymi .

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne wymagania dotyczące płatności

Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3. niniejszej S.T. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych . Wymagania i badania

PN-B-94701:1999  Dachy . Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych

PN-B-94702:1999  Dach . Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych .

.